鹤山市食品用纸包装及容器质量安全监督抽查实施细则（2025年版）

本细则适用于鹤山市生产环节中食品用纸包装及容器的监督抽查。

1、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样经营者的待销售（或待使用）产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品名称 |  | 抽样数量（只/支/张） | 检验样品数量（只/支） | 备用样品数量（只/支） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纸餐具 |  | 70 | 50 | 20 |
| 2 | 纸盒 |  | 40 | 30 | 10 |
| 3 | 纸袋 |  | 60（若样品过小、过大时，应调整抽样量满足总质量不少于0.25kg，不多于3kg，检验、备样按比例：2:1抽取） | 40 | 20 |
| 4 | 纸罐 | 纸板类罐 | 30 | 25 | 5 |
|  |  | 圆柱形复合罐 | 50 | 40 | 10 |
| 5 | 纸杯 |  | 100（若样品过小，应调整抽样量满足样品总质量不小于0.25kg，其中检样、备样按比例2:1抽取。） | 50 | 50 |
| 6 | 其他纸包装 |  | 90（若样品过小、过大时，应调整抽样量满足总质量不少于0.25kg，不多于3kg，检验、备样按比例：2:1抽取） | 60 | 30 |

注：当所抽取样品过大或过小时，抽样数可依实际检验情况做适当调整，必须满足检验需求。

2、检验依据

表2  食品用纸包装及容器检验项目

| # 序号 | # 检验项目 | # 检验依据 | # 检验方法 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求a | GB 4806.7-2023 GB 4806.8-2022 | GB 4806.7-2023 GB 4806.8-2022 | / |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2023 GB 4806.8-2022 | GB 31604.8-2021 | / |
| 3 | 高锰酸钾消耗量b | GB 4806.7-2023 | GB 31604.2-2016 | / |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2023 GB 4806.8-2022 | GB 31604.9-2016 | / |
| 5 | 芳香族伯胺迁移总量b | GB 4806.7-2023 | GB 31604.52-2021 | / |
| 6 | 铅（Pb） | GB 4806.8-2022 | GB 31604.34-2016 或GB 31604.49-2023 | / |
| 7 | 砷（As） | GB 4806.8-2022 | GB 31604.38-2016 或GB 31604.49-2023 | / |
| 8 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2022 | GB 31604.47-2023 | / |
| 9 | 甲醛 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 GB 31604.48-2016 | / |
| 10 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 | / |
| 11 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 | / |
| 12 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 | 仅适用于预期与食品直接接触，且不经消毒或清洗直接使用的纸和纸板材料及制品。 |
| 13 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |  |
| 14 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 GB 4789.15-2016 |  |
| 15 | 渗漏性能c （95℃±5℃水、油） | GB/T 27591-2011 | GB/T 27591-2011 | / |
| 16 | 抗压强度c |  | GB/T 27591-2011 | / |
| 17 | 耐温试验d （95℃±5℃的油、水，30min） | GB/T 27589-2011 | GB/T 27589-2011 | / |
| 18 | 渗漏性能e （90℃±5℃水、95℃±5℃油） | QB/T 2898-2007 | QB/T 2898-2007 | / |
| 19 | 耐温性能f | GB/T 36787-2018 | GB/T 36787-2018 | / |
| 20 | 杯身挺度f |  | GB/T 27590-2011 | / |
| 21 | 抗压性能f |  | GB/T 36787-2018 | / |
| 22 | 杯身挺度g | GB/T 27590-2022 | GB/T 27590-2022 | / |
| 23 | 渗漏性能g |  | GB/T 27590-2022 | / |
| 注：a GB 4806.7-2023标准适用于淋（覆）膜产品，GB 4806.8-2022标准适用于非淋（覆）膜产品。 b适用于淋（覆）膜、涂层产品。 c适用于执行标准为GB/T 27591-2011的淋（覆）膜纸碗。 d适用于执行标准为GB/T 27589-2011的淋膜纸餐盒。 e适用于执行标准为QB/T 2898-2007的餐用纸制品。 f适用于执行标准为GB/T 36787-2018的纸浆模塑餐具。 g适用于执行标准为GB/T 27590-2022的纸杯。 |  |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3、判定规则

3.1 依据标准

GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.8-2022 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品

GB 4806.13-2023 食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品

GB/T 27589-2011 纸餐盒

GB/T 27591-2011 纸碗

GB/T 27590-2022 纸杯

GB/T 36787-2018 纸浆模塑餐具

QB/T 2898-2007 餐用纸制品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

# 3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明。

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明。

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定。

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明。

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

依据GB 4789.1-2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》第7.3条规定“检验结果报告后，剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检”和卫健委“卫监督发[2005]515号”《健康相关产品国家卫生监督抽检规定》第十九条：“产品微生物指标超标的不予复检”的规定，微生物指标不合格不进行复检。